|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG | Ngành đào tạo: Công nghệ vật liệu Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Hệ đại trà |
| --- | --- | --- |

Đề cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: Vật liệu ceramic

Mã học phần: CEMA221012

- Tên Tiếng Anh: Ceramic Materials

- Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: PGS.TS. Phạm Trung Kiên

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Cao Thị Mỹ Dung

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

Môn học tiên quyết: Vật lý 1

Môn học trước: Cơ sở khoa học và công nghệ vật liệu

- Mô tả học phần:

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu ceramic như phương pháp chế tạo, qui trình cụ thể của từng phương pháp và động học của quá trình hình thành vật liệu ceramic.

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Hiểu rõ được qui trình chế tạo vật liệu ceramic theo các phương pháp khác nhau; Hiểu rõ được ảnh hưởng của các thông số trong quá trình chế tạo lên các tính chất của vật liệu ceramic | PI2.1 | 3 |
| CLO2 | Vận dụng kiến thức về cấu trúc, tính chất, và qui trình chế tạo vật liệu ceramic để giải bài tập có liên quan | PI2.3 | 3 |
| CLO3 | Có khả năng đánh giá tiềm năng của một lĩnh vực hẹp liên quan đến công nghệ vật liệu | PI7.1 | 2 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1: Tổng quan về vật liệu ceramic |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: 1.1. Giới thiệu chung 1.2. Các quá trình chế tạo ceramic - Các phản ứng pha khí - Phương pháp precusors lỏng - Chế tạo từ bột 1.3. Sản xuất ceramic đa tinh thể từ bột | CLO1, CLO2 | 3 | Thuyết trình + Trình chiếu | Câu hỏi kiểm tra tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Tìm hiểu thêm về công nghệ sản xuất các sản phẩm ceramic ở trong nước + Vận dụng các kiến thức đã học để xác định các phương pháp nào đã được sử dụng trong quá trình chế tạo ceramic Bài tập chương 1 | CLO1, CLO2 |  |  |  |
|  | Chương 2: Quá trình nung của ceramic (2/0/4) |  |  |  |  |
| 2 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2) Nội dung GD lý thuyết: 2.1. Giới thiệu về các dạng lò nung 2.2. Các quá trình động học xảy ra trong quá trình nung 2.3. Quá trình xử lý nhiệt cho vật liệu | CLO1 | 3 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Bài tập chương 2 | CLO1 |  |  |  |
| 3+4 | Chương 3: Tổng hợp bột |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: 3.1. Các đặc tính mong muốn của bột 3.2. Các phương pháp tổng hợp bột 3.2.1. Phương pháp cơ học 3.2.2. Phương pháp hóa học | CLO1 | 3 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: Bài tập chương 3 | CLO1 |  |  |  |
| 5 | Chương 4: Đặc trưng của bột |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: 4.1. Đặc trưng vật lý 4.2. Thành phần hóa học 4.3. Cấu trúc tinh thể và thành phần pha 4.4. Đặc trưng bề mặt | CLO1 | 3 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) + Vận dụng các phương pháp phân tích vật liệu đã học vào trong một trường hợp vật liệu cụ thể + Từ kết quả nhiễu xạ tia X xác định được cấu trúc và pha của một vật liệu cụ thể. Bài tập chương 4 | CLO1 |  |  |  |
| 6+7 | Chương 5: Khoa học của quá trình keo hóa (4/0/8) |  |  |  |  |
|  | A/ Cácnội dung và PPGD chính trên lớp: (4) Nội dung GD lý thuyết: 5.1. Các loại chất keo 5.2. Lực hút bề mặt 5.3. Sự ổn định của các huyền phù keo 5.4. Sự ổn định electrostatic 5.5. Sự ổn định stelic 5.6. Sự ổn định electrostelic | CLO1 | 3 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: Bài tập chương 5 | CLO1 |  |  |  |
| 8+9 | Chương 6: Quá trình sol-gel |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: 6.1. Tổng quan về sol-gel 6.2. Các loại gel 6.3. Các thông số ảnh hưởng đến quá trình sol-gel 6.4. Alkoxide kim loại 6.5. Quá trình sol-gel của alkoxide silic 6.6. Các kỹ thuật trong quá trình chế tạo bằng phương pháp sol-gel 6.7. Ứng dụng của quá trình sol-gel | CLO1, CLO2, CLO3 | 3 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: + Đọc thêm các tài liệu về sử dụng phương pháp sol gel để chế tạo các loại vật liệu khác nhau Bài tập chương 6 | CLO1, CLO2, CLO3 |  |  |  |
| 10 | Chương 7: Quá trình đồng nhất bột và tạo hình caremic |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:) 7.1. Sự xếp chặt của hạt 7.2. Phụ gia và tạo hình ceramic 7.3. Tạo hình ceramic 7.4. Quá trình sấy | CLO2 | 3 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: Bài tập chương 7 | CLO1, CLO2 |  |  |  |
|  | Chương 8: Tính chất và ứng dụng của ceramic |  |  |  |
| 11-15 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: 8.1. Tính chất điện 8.2. Tính chất quang 8.3. Tính chất từ 8.4. Ứng dụng Ceramic trong y sinh học 8.5. Ứng dụng Ceramic trong công nghiệp và môi trường 8.5. Ứng dụng Ceramic trong sản xuất năng lượng và lưu trữ | CLO1, CLO3 | 2 | Thuyết giảng + Trình chiếu + Thảo luận | Bài tập tại lớp |
|  | B/Các nội dung cần tự học ở nhà: (20) + Chuẩn bị một vài ví dụ cụ thể về vật liệu ceramic và ứng dụng của chúng. Bài tập chương 8 | CLO1, CLO3 |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết giảng

- Thảo luận

- Trình chiếu

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | CLOs | TĐNL | PP đánh giá(c) | Công cụ đánh giá (d) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình | 50 |
| Lần 1 | Các tính chất cơ bản của vật liệu ceramic | CLO1 | 3 | Tự luận |  | 20 |
| Lần 2 | Bài tập về nhà | CLO1 | 3 | Tự luận |  | 10 |
| Lần 3 | Qui trình chế tạo vật liệu ceramic và ứng dụng của nó | CLO2, CLO3 | 3 | Tự luận |  | 20 |
| Thi cuối kỳ | 50 |
| Lần 5 | Tính chất cơ bản và quy trình chế tạo vật liệu ceramic | CLO1, CLO2, CLO3 | 3 | Tự luận |  |  |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy |  | Hình thức kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chương 1-5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Báo cáo project |
| CLO1 | x | x |  | x | x | x |  | x |
| CLO2 |  | x | x |  |  |  |  | x |
| CLO3 |  | x |  | x |  |  | x | x |

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính: Fundamental of Ceramic Powders Processing and Synthesis, Terry A. Ring, Acedamic Press, Toronto.

- Tài liệu tham khảo:

- Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ, PGS.TS. Đỗ Quang Minh, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Ceramic Processing and Sintering, M. N Rahaman, Marcel Dekker Inc.

- Ceramic Materials: Science and Engineering, C. Barry Carter et M. Grant Norton, Springer

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |