|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG | Ngành đào tạo: Các ngành kỹ thuật Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: … |
| --- | --- | --- |

Đề Cương chi tiết học phần

(Kế hoạch giảng dạy)

- Tên học phần: Hóa lý và hóa học polymer

Mã học phần: PPPC335412

- Tên Tiếng Anh: Polymer physics and chemistry

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách học phần:

1/ GV phụ trách chính: TS. Phạm Thanh Trúc

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

Học phần tiên quyết: Không

Học phần trước: Hóa đại cương (GCHE130603)

- Mô tả học phần:

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về cấu trúc, tính chất cũng như phương pháp tổng hợp vật liệu polymer. Môn học giúp tăng cường khả năng phân tích các hiện tượng vật lý cơ bản và dự đoán được cơ chế, tính toán động học phản ứng trong lĩnh vực liên quan đến vật liệu polymer.

- Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Đánh giá các qui trình chế tạo vật liệu. | PI2.2 | 3 |
| CLO2 | Đánh giá và ứng dụng vật liệu trong các lĩnh vực hóa lý, dược, y sinh học, điện tử viễn thông, giao thông vận tải, đồ điện tử gia dụng | PI2.3 | 3 |
| CLO3 | Có thái độ tích cực và trách nhiệm trong việc học | PI4.3 | 3 |

- Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ POLYMER |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 3 |  |  |
|  | Lịch sử phát triển Khái niệm cơ bản Monomer Polymer Độ trùng hợp Khối lượng phân tử polymer Chỉ số đa phân tán Sự khác nhau giữa hợp chất cao phân tử và hợp chất thấp phân tử Phân loại polymer Ứng dụng và thị trường của polymer. |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Các ứng dụng khác về vật liệu polymer. | CLO1 |  |  |  |
|  | Chương 2. PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 3 |  |  |
| 3-4 | Khái niệm, đặc điểm phản ứng trùng hợp Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp gốc tự do Cơ chế và động học của phản ứng trùng hợp ion Đồng trùng hợp Các phương pháp trùng hợp polymer Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trùng hợp |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Các phản ứng trùng hợp thông dụng. | CLO1 |  |  |  |
|  | Chương 3. PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 3 |  |  |
| 5-6 | Khái niệm, đặc điểm phản ứng trùng ngưng Khả năng phản ứng của các nhóm chức Cơ chế và động học của phản ứng trùng ngưng Đồng trùng ngưng Các phương pháp trùng ngưng polymer |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Các phản ứng trùng ngưng thông dụng. | CLO1 |  |  |  |
|  | Chương 4. PHẢN ỨNG MỞ VÒNG |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 | 3 |  |  |
| 7 | Khái niệm, đặc điểm phản ứng mở vòng Cơ chế và động học của phản ứng mở vòng |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Kiểm tra giữa kỳ |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Một số phản ứng mở vòng thông dụng. | CLO1 |  |  |  |
|  | Chương 5: TÍNH CHẤT CƠ HỌC |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
| 8-9 | Các khái niệm cơ bản về tính chất cơ học của vật liệu Đường cong ứng suất – biến dạng Độ bền cơ học của các loại vật liệu Hiện tượng hồi phục, hiện tượng rão, hiện tượng trễ Độ mềm dẻo của mạch polymer |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Các tính chất cơ học khác của vật liệu polymer, so sánh với vật liệu kim loại, ceramic, phi kim khác. | CLO2 |  |  |  |
|  | Chương 6: TRẠNG THÁI TỔ HỢP VÀ TRẠNG THÁI PHA |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
| 11-12 | Các trạng thái tổ hợp và sự chuyển trạng thái (thủy tinh – cao su – chảy) Đường cong cơ nhiệt Trạng thái tổ hợp của các loại vật liệu Các trạng thái pha và sự chuyển pha (vô định hình – kết tinh) Sự kết tinh của polymer Mối tương quan giữa trạng thái tổ hợp và trạng thái pha |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Các trạng thái tổ hợp và trạng thái pha của một số polymer thông dụng. | CLO2 |  |  |  |
|  | Chương 7. DUNG DỊCH POLYMER |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
| 12-13 | Quá trình hòa tan polymer Các yếu tố ảnh hưởng đến độ hòa tan của polymer Ứng dụng dung dịch polymer trong hóa dẻo |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Các ứng dụng khác của dung dịch polymer. | CLO2 |  |  |  |
|  | Chương 8. SỰ GIẢM CẤP CỦA POLYMER |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 | 3 |  |  |
| 14-15 | Quá trình cháy Phân hủy dưới thời tiết Phân hủy sinh học Ứng dụng sự giảm cấp của polymer |  |  | Thuyết trình SV thảo luận Định hướng giải bài tập | Short question |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: Các quá trình giảm cấp khác của polymer. | CLO2 |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết giảng

- Định hướng giải bài tập

- SV thảo luận

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | Thời điểm | CLOs | TĐNL | PP đánh giá(c) | Công cụ đánh giá (d) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá quá trình | 50 |
| Lần 1 | Phản ứng tổng hợp polymer | Tuần 1-15 | CLO1 | 3 | Đánh giá hoạt động trong lớp | Short question | 10 |
| Lần 2 | Các tính chất vật lý của vật liệu polymer | Tuần 7 | CLO2 | 3 | Bài kiểm tra giữa kì | Grading checklist | 30 |
| Lần 3 | Dự lớp nhằm đánh giá tính chuyên cần và kỷ luật của SV | Tuần 1-15 | CLO3 | 3 | Dự lớp | Điểm danh | 10 |
| Vấn đáp cuối kỳ | 50 |
| Lần 4 | Các nội dung đã học | Cuối học kỳ | CLO1 CLO2 | 3 | Bài kiểm tra cuối kỳ | Grading checklist |  |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy | Hình thức kiểm tra |
| --- | --- | --- |
|  | Chương 1-4 | Chương 5-8 | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 |
| CLO1 | X |  | X |  |  | X |
| CLO2 |  | X |  | X |  | X |
| CLO3 |  |  |  |  | X |  |

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

      - Lodge, Timothy P., and Paul C. “Hiemenz. Polymer chemistry”, CRC Press, 2020.

      - Gedde, Ulf W., and Mikael S. Hedenqvist. “Fundamental polymer science”, Vol. 2. Cham: Springer, 2019.

      - Nicholson, John, “The chemistry of polymers”, Royal Society of Chemistry, 2017.

- Tài liệu tham khảo:

- Bohidar, Himadri B. “Fundamentals of polymer physics and molecular biophysics”, Cambridge University Press, 2015.

- Gert R.. Strobl. The Physics of Polymers: Concepts for Understanding Their Structures and Behavior. Springer, 2007.

- Cowie, John Mackenzie Grant, and Valeria Arrighi. Polymers: chemistry and physics of modern materials. CRC press, 2007.

- Sperling, L.H., "Introduction to Physical Polymer Science", 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2006.

- Sun, S.F., "Physical Chemistry of Macromolecules", 2nd ed, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2004.

- Nguyễn Hữu Niếu - Trần Vĩnh Diệu, Hóa lý polymer – Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2004.

- Phan Thanh Bình – Hóa học và hóa lý polymer - Đại học quốc gia Tp.HCM, 2002.

- Ngô Duy Cường, Hóa học các hợp chất cao phân tử, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.

- PGS.TS. Thái Doãn Tĩnh – Hóa học các hợp chất cao phân tử, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2005.

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |