|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG | Ngành đào tạo: Công nghệ Vật liệu Trình độ đào tạo: Đại học |
| --- | --- | --- |

Đề cương chi tiết môn học

- Tên môn học: Thí nghiệm cơ sở ngành Công nghệ vật liệu

Mã môn học: FEMT336812

- Tên Tiếng Anh: Fundamental Experiments in Materials Technology

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)

- Giảng viên phụ trách môn học:

1/ GV phụ trách chính: ThS. Huỳnh Hoàng Trung

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Nguyễn Thuỵ Ngọc Thuỷ, TS. Phạm Thành Trung

- Điều kiện tham gia học tập môn học:

Môn học tiên quyết: Công nghệ chế tạo màng mỏng

Môn học trước: Công nghệ vi chế tạo

- Mô tả môn học:

Học phần Thí nghiệm cơ sở ngành CNVL ở trình độ đại học cung cấp cho SV các kiến thức và kỹ thuật chế tạo màng mỏng, hạt nano (nano particles), những phương pháp tạo hình (patterning) và ăn mòn (etching) ứng dụng trong việc thiết kế và chế tạo một cấu trúc linh kiện điện tử. Và kỹ thuật gia công cơ bản trong polymer.

- Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs)

| CLOs | Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể) | ELO(s) /PI(s) | TĐNL |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO1 | Phân tích và đánh giá các qui trình chế tạo vật liệu. | PI2.2 | 4 |
| CLO2 | Thái độ tích cực, trách nhiệm và thân thiện trong môi trường học tập và làm việc; Đảm bảo tính xác thực của kết quả đo đạc phân tích, trích dẫn tài liệu tham khảo đầy đủ và rõ ràng. | PI4.1 PI4.3 | 4 |
| CLO3 | Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; Viết và trình bày báo cáo hiệu quả. | PI6.1 PI6.2 | 4 |
| CLO4 | Đánh giá tầm quan trọng của lĩnh vực công nghệ vật liệu. | PI7.1 | 3 |

- Nội dung chi tiết môn học:

| Tuần | Nội dung | CĐR học phần | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài mở đầu: An toàn lao động trong Phòng thí nghiệm Công nghệ vật liệu |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: An toàn thiết bị An toàn điện An toàn hoá chất, khí nén | CLO2 | 4 | Thuyết trình | Hỏi & đáp |
|  | Bài 1: Đo kiểm và phân tích màng mỏng vật liệu |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO2 CLO3 | 4 4 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
| 2-3 | Lý thuyết và sử dụng kính hiển vi quang học điện tử (OM). Lý thuyết và sử dụng đồng hồ đo điện điện tử đa năng (VOM). Lý thuyết và sử dụng máy đo quang phổ hấp thụ UV-Vis. Lý thuyết và sử dụng máy Raman. |  |  |  |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên tìm hiểu phân tích phổ UV-Vis, Raman, ảnh OM. Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |
|  | Bài 2: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ magnetron |  |  |  |  |
|  | A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 4 3 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
| 4-6 | Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ DC&RF magnetron. Cấu tạo và hoạt động của thiết bị phún xạ magnetron DS2000. Quy trình chế tạo màng mỏng kim loại trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ DC&RF magnetron. Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc màng bằng phương pháp XRD, SEM và tính chất của màng bằng phương pháp đo UV-Vis, đo I-V. |  |  |  |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên tìm hiểu thêm lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ DC&RF magnetron, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng mỏng. Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |
|  | Bài 3: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp bốc bay nhiệt điện trở trong chân không |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 4 3 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
| 7-8 | Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Cấu tạo và hoạt động của thiết bị bốc bay nhiệt GSL-1700X-SPC-2 . Quy trình chế tạo màng mỏng kim loại trên đế thủy tinh bằng phương pháp bốc bay nhiệt. Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc màng bằng phương pháp XRD, SEM và tính chất của màng bằng phương pháp đo UV-Vis, đo I-V. |  |  |  |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên tìm hiểu thêm lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp bốc bay nhiệt, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của màng mỏng. Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |
|  | Bài 4: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp lắng đọng hơi hoá học áp suất thấp (LPCVD) |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp CVD. Cấu tạo và hoạt động của thiết bị CVD OTF-1200X-80-II-F3LV-UL. Quy trình tổng hợp Graphene trên đế Cu. Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc Graphene bằng phương pháp OM, SEM, Raman. | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 4 3 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
| 9-10 |  |  |  |  |  |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên tìm hiểu thêm các phương pháp khác để chế tạo graphene. Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |
|  | Bài 5: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp Sol-gel |  |  |  |  |
| 11-12 | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: Lý thuyết về phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp sol-gel. Quy trình chế tạo màng mỏng trên đế thủy tinh bằng phương pháp sol-gel. Sau khi chế tạo, khảo sát cấu trúc và tính chất màng bằng phương pháp XRD, SEM, OM. | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 4 3 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên tìm hiểu thêm về lý thuyết của phương pháp chế tạo màng mỏng bằng phương pháp sol-gel. Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |
| 13 | Bài 6: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp mạ điện |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: Lý thuyết về phương pháp mạ điện. Quy trình mạ điện. Quan sát bề mặt mẫu bằng phương pháp OM, đo VOM. | CLO1 CLO2 CLO3 | 4 4 4 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |
| 14-15 | Bài 7: Kỹ thuật gia công cơ bản trong polymer và composite |  |  |  |  |
|  | A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3) Nội dung GD lý thuyết: Cấu tạo và vận hành máy cán luyện 2 trục hở và máy ép nhiệt. Rèn luyện kỹ năng thực hành trên máy cán luyện 2 trục hở và máy ép nhiệt. Đo độ kéo và nén. | CLO1 CLO2 CLO3 | 4 4 4 | - Thuyết trình - Thực nghiệm - Thảo luận nhóm | Báo cáo |
|  | B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6) Sinh viên viết báo cáo. | CLO2 CLO3 |  |  |  |

- Phương pháp giảng dạy:

- Giảng viên hướng dẫn.

- Sinh viên tự thực hành dưới sự giám sát của giảng viên.

- Sinh viên trao đổi và thảo luận nhóm.

- Sinh viên thực hiện đo đạc và phân tích kết quả đo với sự hướng dẫn của giảng viên.

- Đánh giá sinh viên:

  - Thang điểm: 10

  - Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | CLOs | TĐNL | PP đánh giá | Công cụ đánh giá | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá cuối kỳ | 100 |
| Lần 1 | Báo cáo những bài thí nghiệm | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 4 3 | Báo cáo | Rubric | 50 |
| Lần 2 | Bao quát tất cả các chuẩn đầu ra môn học | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 | 4 4 4 3 | Vấn đáp | Hỏi & đáp | 50 |

| CĐR học phần | Nội dung giảng dạy | Hình thức kiểm tra |
| --- | --- | --- |
|  | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3 | Bài 4 | Bài 5 | Bài 6 | Bài 7 | Báo cáo | Vấn đáp |
| CLO1 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CLO2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CLO3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| CLO4 |  | x | x | x | x |  |  | x | x |

- Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:

  - Marc J. Madou, Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, Three-Volume Set, 3rd Edition, CRC Press, 2018.

  - Alexander N. Chaika and Edvige Celasco, Handbook of Graphene, Volume 1: Growth, Synthesis, and Functionalization, 1st Edition, Wiley-Scrivener, 2019.

  - D. Mendoza, Handbook of Chemical Vapor Deposition (2 Volumes), Koros Press Limited, 2018.

- Tài liệu tham khảo:

- Hartmut Frey, Hamid R. Khan, Handbook of Thin-Film Technology, Springer, 2016.

- D. Levy and M. Zayat, The Sol-Gel Handbook, 3 Volume Set: Synthesis, Characterization, and Applications, Wiley-VCH, 2015.

- Thông tin chung

Đạo đức khoa học:

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

Quyền tác giả:

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của môn học này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

- Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>

- Cấp phê duyệt:

| Trưởng khoa | Trưởng BM | Nhóm biên soạn |
| --- | --- | --- |

- Tiến trình cập nhật ĐCCT

| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: <ngày/tháng/năm> Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: <ngày/tháng/năm> | <người cập nhật ký và ghi rõ họ tên> Tổ trưởng Bộ môn: <Đã đọc và thông qua> |
| --- | --- |